PRÁCTICA SOBRE CORROSIÓN DE METALES- PROTECCIÓN MEDIANTE UN METAL DE “SACRIFICIO”.

I-Objetivo general:

Comprender cómo ocurre el fenómeno de la corrosión electroquímica de  los metales y de qué manera se puede proteger un metal mediante uno más activo electroquímicamente o metal de sacrificio.

II-MATERIALES Y EQUIPOS POR GRUPO DE LAB.:

2 sacapuntas metálicos

Frascos de vidrio tamaño mediano o vasos desechables.

Agua destilada.

Cordel de nylon de pescar.

Solución de NaCl al  3 % u otras.

Equipo: Balanza

III-Procedimiento

Montaje

1. Retirar las cuchillas de ambos sacapuntas limpiarlas y pesarlas en balanza -

Hacer lo mismo con la bases.

2. Tomar unas fotos de buena calidad de las cuchillas y bases por separado.

3. Ensamblar de nuevo uno de los sacapuntas. Amarrarles el nylon.

4. Introducir la base metálica en un recipiente con la solución de NaCl, en otro recipiente introducir la cuchilla amarrada con el nylon, lo mismo que el sacapuntas completo y dejarlos sumergidos un tiempo dado (1 mes…) y  observar muy bien lo que pasa.

IV. Observaciones

- .¿Qué ha ocurrido?

- ¿Qué diferencias encuentra?

- Observar cada material. ANOTAR.

. Quitar  la cuchilla del montaje completo, observar, fotografiar,  Anotar.

Comparar con los primeros datos obtenidos antes de colocarlos en agua. Anotar

Preguntas:

- ¿Habrá alguna similitud en los anteriores montajes?

- Comparar los resultados en cada montaje y unos montajes con otros y sacar conclusiones.

- ¿Habrá algún material que protegió a otro?

- ¿Qué es un metal de sacrificio?

- ¿Qué pasó en cada caso?

- ¿Por qué se produjo la protección?

- ¿Por qué la corrosión?

- ¿Qué es una reacción Redox?  ¿Se produjo en 3 los montajes? Explique

- ¿Qué es potencial de reducción?

- ¿Qué es potencial de oxidación? ¿Cuál es la diferencia entre ambos potenciales?

- Averiguar los potenciales de oxidación del  Mg, Al, Zn, Fe (+2), Cu (+2), Ag, Au y ordenarlos de arriba abajo según potencial menor a mayor EN UNA TABLA.

- ¿Qué pasará con los que están más arriba del Fe, con respecto al Fe? Protegerán al Fe? ¿Lo oxidarán?

- ¿Qué pasará con los que están más abajo del Fe, con respecto al Fe? Protegerán al Fe?

V. Referencias bibliografía

Anotar las referencias consultadas